Załącznik Nr 4 cz. 1

do SIWZ

Specyfikacja techniczna

na wykonanie konserwacji wież oświetleniowych,

komina wentylacyjnego oraz wsporników słupów oświetleniowych na terenie

Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej

Zamawiającym jest:

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, 43-309 Bielsko-Biała, ul. Długa 50;

godziny pracy: od poniedziałku do piątku 700-1500;

tel.    +48 33  814 35 11;

faks  +48 33  814 51 88;

Regon 070503643;

NIP: 547-005-00-50.

## Część ogólna.

  - Nazwa zadania: wykonanie prac remontowych polegających na wymianie starych powłok lakierniczych konstrukcji stalowej wież oświetleniowych, komina wentylacyjnego oraz wsporników słupów oświetleniowych na terenie bazy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego 
w Bielsku-Białej przy ul. Długiej 50.

  - Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotycząca prac związanych 
z konserwacją konstrukcji stalowych.

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

    - Roboty rozbiórkowe.

Do robót poprzedzających roboty podstawowe należy zaliczyć prace demontażowe.

Czynnościom tym podlegają:

- wsporniki słupów oświetleniowych wraz ze zdjęciem oprawy i odłączeniem od instalacji elektrycznej,

- stare powłoki lakiernicze z konstrukcji stalowej wież oświetleniowych oraz komina wentylacyjnego.

Dostawę i transport materiałów, narzędzi i wyrobów gotowych na miejsce prac remontowych należy wykonać w taki sposób, aby nie utrudniać pracy osobom zatrudnionym w MZK. Wszelkie roboty związane z codziennym sprzątaniem terenu i placów zabrudzonych farbą, pyłem, itp. 
w trakcie wykonywania robót, a także wywóz odpadów należą do podstawowych obowiązków Wykonawcy.

    - Konserwacja wież oświetleniowych.

Roboty lakiernicze.

Konstrukcja wież oświetleniowych wymaga remontu w zakresie wymiany łuszczącej się powłoki lakierniczej i zabezpieczenia antykorozyjnego.

Powłoka lakiernicza powinna zapewnić właściwa ochronę podłoża przed korozją oraz sprzyjać uzyskaniu efektu estetycznego. Prawidłowo wykonana powłoka lakiernicza wymaga właściwego przygotowania podłoża poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów oraz prawidłowej technologii lakierowania.

W celu przygotowania powierzchni należy:

- oczyścić podłoża z resztek farby i podkładu do 2 stopnia czystości,

- odtłuścić wszystkie elementy przeznaczone do lakierowania,

- odrdzewić,

- zagruntować podłoże farbą antykorozyjną.

Podłoże musi być gładkie i suche, gdyż w przeciwnym wypadku kolor nie będzie jednorodny. Przed użyciem farb należy sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa. W takim przypadku należy zastosować inną farbę. Powłokę malarską należy nanieść dwukrotnie 
w kierunkach do siebie prostopadłych. Kolejne warstwy nanosić w odstępach co najmniej 
48 godzinnych. Gotowe powłoki malarskie powinny być zmywalne, bez uszkodzeń, jednolitej barwy, bez smug, plam pęknięć i łuszczenia.

Malowanie elementów metalowych należy wykonać emalią ftalową, niezwłocznie po oczyszczeniu (aby uniknąć wpływu warunków atmosferycznych), minimum dwukrotnie 
z wcześniejszym dokładnym oczyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Z uwagi na znaczna wysokość wież ( ok. 24 m), prace konserwacyjne należy wykonać z lin lub
z rusztowania. Sprzęt ten powinien być użytkowany zgodnie z przepisami BHP oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Warunki wykonania prac malarskich:

- Zabrania się malowania powierzchni wilgotnych (np. w czasie deszczu, mgły, rosy).

- Malowanie można wykonać tylko w temperaturze powyżej +5oC.

- Kolejne warstwy mogą być nakładane po wyschnięciu warstw poprzednich.

- Roboty malarskie nie mogą być prowadzone w pobliżu otwartego ognia.

    - Konserwacja komina wentylacyjnego.

Roboty malarskie i konserwacyjne.

Konstrukcja stalowa komina wentylacyjnego stanowiącego odciąg z lakierni zakładowej wymaga remontu w zakresie wymiany łuszczącej się powłoki malarskiej i zabezpieczenia antykorozyjnego.

Powłoka malarska powinna zapewnić właściwą ochronę podłoża przed korozją. Prawidłowo wykonana powłoka malarska wymaga właściwego przygotowania podłoża poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów oraz prawidłowej technologii malowania.

W celu przygotowania powierzchni komina do malowania należy:

- oczyścić podłoża z resztek farby i podkładu do 2 stopnia czystości,

- odtłuścić wszystkie elementy przeznaczone do malowania,

- odrdzewić,

- zagruntować podłoże farbą antykorozyjną dwukrotnie.

Podłoże musi być gładkie i suche. Przed użyciem farb należy sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa. W takim przypadku należy zastosować inną farbę. Powłokę malarską należy nanieść dwukrotnie  w kierunkach do siebie prostopadłych. Kolejne warstwy nanosić w odstępach co najmniej 48 godzinnych. Gotowe powłoki malarskie powinny być zmywalne, bez uszkodzeń, jednolitej barwy, bez smug, plam pęknięć i łuszczenia.

Malowanie elementów metalowych należy wykonać emalią ftalową, niezwłocznie po oczyszczeniu (aby uniknąć wpływu warunków atmosferycznych), minimum dwukrotnie 
z wcześniejszym dokładnym oczyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Z uwagi na znaczna wysokość prace konserwacyjne należy wykonać ze zwyżki lub 
z rusztowania. Sprzęt ten powinien być użytkowany zgodnie z przepisami BHP oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

    - Konserwacja wsporników słupów oświetleniowych.

Wsporniki słupów oświetleniowych służących oświetleniu dróg i placów na terenie bazy MZK przy ul. Długiej 50 w Bielsku-Białej są obecnie częściowo skorodowane i wymagają sprawdzenia, zabezpieczenia antykorozyjnego i dwukrotnego malowania farbą ftalową nawierzchniową.

W celu wyremontowania wsporników, konieczny jest ich demontaż, sprawdzenie na warsztacie i solidne oczyszczenie z resztek farby, rdzy oraz odtłuszczenie przed ostatecznym zabezpieczeniem farbą nawierzchniową. Roboty konserwacyjne wykona Zamawiający po zdemontowaniu wsporników przez Wykonawcę.

Do zadań Wykonawcy należą prace demontażowe oraz montażowe wsporników i opraw jak również wykonanie pomiarów elektrycznych.

Demontaż wsporników należy wykonać ze zwyżki z jednoczesnym odpięciem kabli zasilających, zabezpieczeniem oraz demontażem oprawy na czas prac konserwacyjnych.

Po zakończeniu malowania należy wsporniki zamontować na słupie, podłączyć oprawy do zasilania i wykonać pomiary elektryczne powykonawcze.

Prace należy prowadzić etapami w uzgodnieniu z Zamawiającym, jednak nie więcej niż trzy wsporniki jednorazowo.

  - Informacje o terenie prac remontowo-budowlanych.

Obok placu, gdzie będą prowadzone prace remontowe istnieje dostęp do sieci elektrycznej 
230 V oraz dostęp do instalacji wodociągowej.

Za wszelkie uszkodzenia sieci elektrycznej i wodociągowej mogące powstać w trakcie korzystania z mediów odpowiada finansowo Wykonawca.

  - Przekazanie placu budowy.

Teren prac remontowo-budowlanych zostanie przekazany etapami w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń, Wykonawca naprawi na swój koszt uszkodzoną własność, której stan nie może być gorszy, niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, zobowiązany jest do szczegółowego oznaczenia przewodów i urządzeń oraz ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

  - Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

  - W okresie trwania prac remontowo-budowlanych Wykonawca będzie:

    - utrzymywać teren budowy w należytym porządku,

    - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na obszarze prowadzonych robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

    - wybierać miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne w taki sposób, aby nie niszczyć środowiska naturalnego,

    - podejmować wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków wodnych pyłami, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, nadmiernym hałasem, możliwością powstania pożaru.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p.poż.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej.

Obowiązkiem wykonawcy jest utrzymać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy.

Za bezpieczeństwo na placach remontowo-budowlanych odpowiedzialność w całości ponosi Wykonawca.

  - Wygrodzenie placu robót remontowo-budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru propozycji wygrodzenia 
i utrzymania porządku na placu robót, utrzymania w czystości dróg komunikacyjnych.

  - Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót.

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną:

Prace podstawowe:

- roboty demontażowe			- Kod CPV 45110000-1,

- usuwanie warstwy malarskiej		- Kod CPV 45442190-5,

- nakładanie powierzchni kryjących		- Kod CPV 45442000-7,

- roboty malarskie				- Kod CPV 45442100-8,

- roboty w zakresie instalacji elektrycznych 	- Kod CPV 45310000-3.

  - Podstawowe określenia.

Inspektor nadzoru - przedstawiciel Zamawiającego działający w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacją, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawartą umową.

Kierownik budowy – przedstawiciel Wykonawcy upoważniony do kierowania robotami 
i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją zadania.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości 
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.

Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków umowy.

Termin wykonania – czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia.

Data zakończenia – data powiadomienia Zamawiającego o gotowości robót budowlanych do odbioru.

### Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

  - Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym budowlom spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także 
z wymaganiami w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania wyrobów, jest posiadanie aprobaty technicznej.

  - Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania
i kontroli jakości materiałów i wyrobów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.

  - Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Materiały przeznaczone do wykonywania prac muszą posiadać odpowiednie atesty i świadectwa oraz badania laboratoryjne gromadzone na bieżąca i dostępne do wglądu dla inspektora nadzoru. Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Do użycia mogą być dopuszczone tylko takie materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską normą 
i aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.

Kontrola jakości robót będzie obejmować także zgodność wykonywanych prac z projektem technicznym, prawidłowość montażu elementów konstrukcyjnych.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte
z placu budowy.

  - Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiającego o zamiarze zastosowania innego materiału co najmniej tydzień wcześniej. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody inwestora.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych.

Do wykonania robót związanych z realizacją zadania Wykonawca użyje takiego sprzętu, który nie spowoduje obniżenia jakości robót. Sprzęt będzie utrzymany w dobrym stanie technicznym, gotowy do pracy zgodnie z normami i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, jeśli jest to wymagane przepisami. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

### 4. Wymagania dotyczące środków transportowych.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów.

### 5. Wymagania dotyczące wykonywania robót.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność 
z wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych zgodnie ze specyfikacją i zasadami bhp.

  - Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu robót i jego pełnego uporządkowania po zakończeniu prac. Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi.

### 6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.

  - Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót.

  - Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów a Wykonawca zapewni pomoc w tych czynnościach.

  - Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 
i udostępnienia do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

#### 7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów.

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego prowadzenia obmiarów, które stanowią dokument pozwalający na powykonawcze rozliczenie robót budowlanych. Obmiaru dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy.

Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości pomiędzy poszczególnymi punktami będą mierzone poziomo i podawane w [m], powierzchnia będzie wyliczona w [m2] a gotowe elementy w szt.

###### Czas przeprowadzenia pomiarów.

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

### 8. Odbiór robót budowlanych.

  - Rodzaje odbiorów

    - odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,

    - odbiór końcowy,

    - odbiór gwarancyjny.

  - Poszczególne etapy robót będą odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca na piśmie z jednoznacznym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia.

  - Dopuszcza się odbiory częściowe po zakończeniu każdego etapu robót.

  - Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę na piśmie z bezzwłocznym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie jednego tygodnia licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywania robót ze specyfikacją.

W toku odbioru ostatecznego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania poprawek, komisja przerwie czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót odbiega od wymaganej dokumentacją a nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

  - Odbiór gwarancyjny.

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

  - Dokumenty odbiorowe.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru końcowego robót remontowo-budowlanych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- obmiar powykonawczy,

- dokumenty ujętych materiałów,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty.

W przypadku braku wymaganych dokumentów, komisja wyznaczy ponowny termin ostatecznego odbioru.

##### 9. Rozliczenie robót.

Rozliczeniu podlegać będą roboty budowlane objęte zawartą umową.

W przypadku wykonania ilości robót różniących się od ilości przedstawionych w przedmiarze robót, rozliczenie nastąpi według rzeczywiście wykonanych ilości robót i cen jednostkowych przedstawionych w ofercie, lecz w kwocie nie wyższej niż wartość umowna.

##### 10. Dokumentacja.

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy je stosować w zleceniu 
i wykonaniu przedmiotowych robót.

Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną specyfikacją oraz przedmiarem robót.