Załącznik Nr 4 cz.1

do SIWZ

Specyfikacja techniczna

na wykonanie remontu dachów

budynku stołówki, części socjalnej Warsztatu Napraw Głównych oraz wykonanie remontów cząstkowych dachów budynków technicznych na terenie

Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej

Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej,

43-309 Bielsko-Biała, ul. Długa 50

tel.  + 48 33  814-35-11

fax  + 48 33  814-51-88

## Część ogólna.

  - Nazwa zadania: wykonanie prac remontowych polegających na remoncie pokrycia dachowego budynku Stołówki, części socjalnej Warsztatu Napraw Głównych oraz wykonanie remontów cząstkowych dachów budynków technicznych, na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego  w Bielsku-Białej, przy ul. Długiej 50.

  - Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotycząca prac związanych 
z remontem dachów.

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych.

Do robót poprzedzających roboty podstawowe należy zaliczyć prace przygotowawcze 
i rozbiórkowe. Rozbiórce podlegają: częściowo rynny, skorodowane obróbki blacharskie, fragmenty pokrycia dachowego w celu likwidacji pęcherzy i wykonania „łat” a także istniejąca instalacja odgromowa. Zużytą papę należy wywieźć poza teren zakładu i składować na wysypisku. Opłatę za wywóz i utylizację ponosi Wykonawca i cenę tą należy wkalkulować do ceny ofertowej. Elementy z blachy, takie jak np. obróbki, Wykonawca musi podzielić na mniejsze elementy i przewieźć do boksów ze złomem na terenie bazy MZK. Dostawę
i transport materiałów, narzędzi i wyrobów gotowych na miejsce prac remontowych należy wykonać w taki sposób, aby nie utrudniać pracy osobom zatrudnionym w MZK. Wszelkie roboty związane z codziennym sprzątaniem terenu i placów zabrudzonych lepikiem, cementem, zaprawą itp. w trakcie wykonywania robót a także wywóz gruzu należą do podstawowych obowiązków Wykonawcy.

  - Informacje o terenie prac remontowo-budowlanych.

Obok obiektu, gdzie będą prowadzone prace remontowe istnieje dostęp do sieci elektrycznej 
230 V oraz dostęp do instalacji wodociągowej.

Za wszelkie uszkodzenia sieci elektrycznej i wodociągowej mogące powstać w trakcie korzystania z mediów odpowiada finansowo Wykonawca.

  - Przekazanie placu budowy.

Teren pac remontowo-budowlanych zostanie przekazany w dniu poprzedzającym planowane rozpoczęciem robót remontowo-budowlanych.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń, Wykonawca naprawi na swój koszt uszkodzoną własność, której stan nie może być gorszy, niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i zobowiązany jest do szczegółowego oznaczenia przewodów i urządzeń oraz ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

  - Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania prac remontowo-budowlanych Wykonawca będzie :

- utrzymywać teren budowy w należytym porządku,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na obszarze prowadzonych robót  oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych 
a wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

- wybierać miejsca na składowiska i drogi wewnętrzne w taki sposób, aby nie niszczyć środowiska naturalnego,

- podejmować wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków wodnych pyłami, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, nadmiernym hałasem,  możliwością powstania pożaru.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p.poż.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej.

Pracownicy muszą być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą, obuwie, rękawice oraz sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokości ( linki, szelki).Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe BHP.

Obowiązkiem wykonawcy jest utrzymać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami  w pomieszczeniach  magazynowych, warsztatach, maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy.

Uwagi dotyczące sprzętu:

Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą
i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom.

  - Wygrodzenie placu robót remontowo-budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru propozycji wygrodzenia i utrzymania porządku na placu robót, utrzymania w czystości dróg komunikacyjnych.

  - Nazwy i kody : grup robót, klas robót i kategorii robót.

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną:

Prace podstawowe:

- roboty rozbiórkowe 					- Kod CPV 45110000-1,

- instalowanie elementów wentylacyjnych 		- Kod CPV 45331211-8,

- wykonywanie obróbek dachowych i izoklinów		- Kod CPV 45261000-4,

- roboty izolacyjne dachów				- Kod CPV 45261410-1,

- wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów	- Kod CPV 45261200-6,

- kładzenie dachów bitumicznych				- Kod CPV 45261214-7,

- roboty naprawcze i konserwacyjne dachów		- Kod CPV 45261900-3,

- cementowanie dachów					- Kod CPV 45261222-6,

- wykonanie obróbek blacharskich			- Kod CPV 45261000-4,

- kładzenie rynien					- Kod CPV 45261320-3,

- nakładanie powłok antykorozyjnych			- Kod CPV 45442200-9,

- roboty w zakresie instalacji odgromowych		- Kod CPV 45312311-0.

  - Podstawowe określenia.

Inspektor nadzoru - przedstawiciel Zamawiającego działający w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych ze specyfikacją, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawartą umową.

Kierownik budowy – przedstawiciel Wykonawcy upoważniony do kierowania robotami 
i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją zadania.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - 	odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.

Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków umowy.

Termin wykonania – czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia.

Data zakończenia – data powiadomienia Zamawiającego o gotowości robót budowlanych do odbioru.

### 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

  - Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie, a także z wymaganiami w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

W robotach remontowych dachu, zgodnie z projektem, stosuje się:

    - materiały wierzchniego krycia - papy zgrzewalne z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu:

- papy zgrzewalne nawierzchniowe w oparciu o asfalt modyfikowany, 
np. ESHAFLEX PYE PV 200 S4 z atestem o nie rozprzestrzenianiu ognia (SRO) (lub równoważne),

- papy podkładowe : ESHA G200 S4 (lub równoważna); papa podkładowa mocowana mechanicznie zgrzewana na zakładach, z wywinięciem na attykę oraz z zastosowaniem klinów styropianowych (np. typu IZOKLIN, TERMOKLIN) 
z fartuchem papowym.

OPIS WYROBU.

papa wierzchnia zgrzewana, kolor szary ESHAFLEX PYE PV 200 S4  to papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią, z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego.

PRZEZNACZENIE l ZAKRES STOSOWANIA.

Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych. Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania.

    - materiały izolacyjne i wentylacyjne.

Bezpośrednio na oczyszczone podłoże układana jest warstwa  wentylacyjna

- papa asfaltowa perforowana WENTIZOL PW/60/700 (lub równoważna) na osnowie z welonu szklanego,

- kominki wentylacyjne.

    - termokliny.

Termokliny umożliwiają łagodne przejście z poziomu do pionu pod katem 45 st.  umożliwiając dokładne przyklejenie papy na całej powierzchni.

Termokliny wyrabia się ze styropianu samogasnącego PS-E odmiany EPS-0038, 
w kształcie trójkąta prostokątnego równoramiennego o boku 50 mm lub 100 mm, oklejonego papą podkładową.

    - obróbki dachowe.

Wszystkie obróbki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej plastizolowanej, grubości  0,55 - 0,7 mm. Szpilki z miękkiego drutu ocynkowanego grubości 2-2,5 mm. Gwoździe blacharskie ocynkowane. Blachowkręty z podkładką z tworzywa sztucznego. Cyna 
w stopie lutowniczym- min 40%.Kolor obróbek do ustalenia z Zamawiającym.

Wszystkie obróbki blacharskie łączyć na rąbek podwójny stojący.

Wywinięcia papy na mur hali sąsiedniej zabezpieczyć obróbką blacharską zakutą do muru z wyprofilowanym kapinosem.

  - Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania 
i kontroli jakości materiałów i wyrobów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.

Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych 
i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie.

  - Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Materiały przeznaczone do wykonywania prac muszą posiadać odpowiednie atesty
(m. in. SRO) i świadectwa oraz badania laboratoryjne gromadzone na bieżąco i dostępne do wglądu dla inspektora nadzoru. Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca .Do użycia mogą być dopuszczone tylko takie materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską normą i aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.

Kontrola jakości robót będzie obejmować także zgodność wykonywanych prac z projektem technicznym, prawidłowość montażu elementów konstrukcyjnych.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte 
z placu budowy.

  - Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi zamawiającego o zamiarze zastosowania innego materiału co najmniej tydzień wcześniej. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody inwestora.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót pokrywczych.

Do wykonania robót związanych z realizacją zadania Wykonawca użyje takiego sprzętu, który nie spowoduje obniżenia jakości robót .Sprzęt będzie utrzymany w dobrym stanie technicznym, gotowy do pracy zgodnie z normami i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeśli jest to wymagane przepisami .Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Sprzęt do wykonania robót papowych.

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:

- 	palnik gazowy jednodyszowy z wężem,

- 	mały palnik do obróbek dekarskich,

- 	palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych powierzchni),

- 	butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- 	szpachelka, (szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania poprawności wykonanych spoin),

- 	nóż do cięcia papy,

- 	watek dociskowy z silikonową rolką,

- 	przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta). Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali 
i obróbek z pap zgrzewalnych.

4. Wymagania dotyczące środków transportowych.

Wykonawca jest zobowiązany do  stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów.

Rolki pap oraz pojemniki z preparatami izolacyjnymi należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem.

Rolki pap i pojemniki z preparatami izolacyjnymi mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach.

### Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych zgodnie ze specyfikacją 
i zasadami bhp.

  - Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na to, aby przy wykonywanych pracach nie uszkodzić nowych instalacji odgromowych i wentylacyjnych.

  - Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu robót i jego pełnego uporządkowania po zakończeniu prac. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi.

  - Większość robót będących przedmiotem specyfikacji, to roboty dekarskie takie, jak: wymiana rynien, obróbki blacharskie, krycie papą termozgrzewalną itp. Zamawiający stawia wysokie wymagania w zakresie wykonania robót dekarskich.

### Wymagania szczegółowe wg zakresu prac.

  - Rozbiórki:

Robotom rozbiórkowym w części lub w całości podlegają:

- instalacja odgromowa,

- rynny bez rur spustowych,

- obróbki blacharskie,

- kominki wentylacyjne,

- wywietrzaki i wentylatory,

- fragmenty pokrycia papowego.

  - Elementy ślusarskie.

W trakcie remontu pokryć dachowych przewiduje się zamontowanie nowych kominków wentylacyjnych. Wszelkie szczeliny uzupełnić materiałem plastycznie trwałym i wykonać obróbki papą termozgrzewalną. Wierzch kominków zaopatrzyć w daszki ze stali nierdzewnej.

Stare rury wywiewne kanalizacyjne oraz kominki wentylacyjne i wywietrzaki na Budynku Stołówki, należy dokładnie oczyścić z łuszczącej się farby, zabezpieczyć antykorozyjnie 
i malować nawierzchniowo na kolor popielaty.

Istniejące na Budynku Stołówki kosze wpustowe do rynien wymagają wymiany z uwagi na nieszczelności w obrębie tych wpustów i zamakanie murów budynku. Istniejące kosze należy zdemontować, a w ich miejsce wykonać nowe kosze na wymiar z blachy stalowej ocynkowanej, zabezpieczonej odpowiednią powłoką. Wokół koszy wszelkie szczeliny należy wypełnić masą plastycznie trwałą i wykonać obróbkę z papy termozgrzewalnej.

W trakcie wymiany wywietrzaków  i wentylatorów należy zlecić na warsztat i wykonać nowe konstrukcje pod podstawy dachowe wykonane z kształtowników stalowych . Przed zleceniem na warsztat dokonać dokładnych pomiarów na budowie.

  - Wentylowanie dachu.

Przed ułożeniem warstwy nawierzchniowej z papy, należy całą powierzchnie dachu oczyścić 
z zanieczyszczeń, pyłu, kurzy, zlikwidować ewentualne nierówności i pęcherze oraz zagruntować emulsją bitumiczną. Równość podłoża ma decydujące znaczenie dla prawidłowego spływu wody, przyczepności papy do podłoża oraz estetykę wykonanego okrycia.  Przy obróbkach elementów wystających ponad powierzchnię dachu, takich jak np. mury ogniowe należy zastosować termokliny ze styropianu oklejonego papą typ PS-E 50x50 lub 100x100 mm. Istniejący styropian należy dodatkowo zamocować, do konstrukcji dachowej kołkami teleskopowymi w ilości min.  6 szt./m2  z zakotwieniem w pełnej warstwie betonowej stropu.

Uskok pomiędzy dwupoziomowym dachem łącznika dodatkowo ocieplić pionowa warstwą styropianu grubości 10 cm.

Po umocowaniu ocieplenia należy ułożyć bez przyklejania papę perforowaną folią do dołu. Papy perforowanej nie układać w pasach przyokapowych, kominkach itp. – należy zachować odległość min 50 cm. Papę perforowaną układać równolegle do spadku połaci dachowych. Następnie na ułożonej papie perforowanej zamontować kominki wentylacyjne dwukołnierzowe w celu odprowadzenia wilgoci i ciepłego powietrza. Podłoże z płyt styropianowych bezpośrednio po ułożeniu należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem co najmniej jedną warstwą papy.

  - Roboty pokrywcze.

    - Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka podstawowych wymogów:

- wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca przeniesienie występujących obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu,

- wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, przyczepność papy do podłoża i estetykę wykonania pokrycia,

- podłoża powinny być odpowiednio zdylatowane,

- podłoże powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń; wymaga się, aby styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu były złagodzone elementami typu TERMOKLIN.

    - Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. Różnice dotyczące zasad wykonywania pokryć dachowych przy użyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikają głównie ze specyficznych właściwości pap, a mianowicie:

- dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy,

(asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),

- wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości pozostałym elementom pokrycia dachowego.

    - Podstawowe zasady  przy wykonywaniu robót papowych.

Przed przystąpieniem do prac należy również dokonać pomiarów, sprawdzić poziomy osadzenia podstaw dachowych, wielkość spadków oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni.

    - Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: +5°C.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok.+20"C) i wynoszone na miejsce wbudowania  bezpośrednio  przed  zgrzaniem.

    - Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

    - Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, 
a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym

wcześniej pasie papy ( z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm).

    - Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając watka dociskowego z silikonową rolką.

Silę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

    - Łączenie arkuszy:

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:

- podłużny 	  8 lub 10 cm,

- poprzeczny 	12 do 15 cm.

Zakłady należy wykonywać ze szczególna starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu, należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Nie wykonywać zakładów na połączeniach płyt.

W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak, aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.

    - Wykonanie obróbki naroża wewnętrznego  (z zastosowaniem TERMOKLINÓW o boku 5 cm lub 10 cm).

Po oczyszczeniu i wyrównaniu ścian i połaci dachu należy je zagruntować asfaltową emulsją anionową.

Na połać dachu zgrzewamy papę podkładową, a następnie wzdłuż linii styku ściany 
z płaszczyzną połaci układamy termokliny styropianowe (z okleiną z papy asfaltowej).

  - Rynny i rury spustowe.

W związku z robotami remontowymi dachu, konieczny jest demontaż istniejącej rynny
i ponowny montaż po ułożeniu krawędziaków 10x12 cm,  stanowiących tzw. „deskę czołową”. Krawędziaki  zaimpregnować preparatem Drewnochron. Krawędziaki należy kotwić do powierzchni dachu w pełnej warstwie betonu kołkami rozporowymi

Rynny z rurami spustowymi połączyć za pomocą nowych lejów i kształtek PCV.

Rury spustowe mocuje się uchwytami rzadziej niż co 3 m oraz zawsze na końcach i pod kolankami. Uchwyty należy umocować w sposób trwały . Pionowe złącza rur nie powinny być odwrócone do lica ściany. Obrączki na rurach spustowych nad uchwytami powinny być przylutowane. Brzegi obrączek należy podwinąć na szerokości 4+6 mm.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać: 2 cm przy długości rur spustowych do 10 m oraz 3 cm przy długości rur spustowych większych niż 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej, mierzone na długości 2 m, nie powinno przekraczać 0,3 cm.

  - Obróbki blacharskie i zabezpieczenia elewacyjne.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót trzeba zapoznać się ze stanem podłoża 
i dokonać wyboru odpowiednich materiałów.

Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, pasach podrynnowych itp.) należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej  grubości 0,55-0,70 mm. Podłoże pod zabezpieczenia powinno być ułożone na uprzednio przygotowanych powierzchniach z odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leżące szerokości 15 do 20 mm lub na rąbek podwójny stojący wysokości 20 do 30 mm. Zabezpieczenia powinny być zakończone zębem okapowym, tzw. kapinosem. Ząb okapowy powinien być zakryty z boków blachą odgiętą ku dołowi i oblutowany.

Obróbki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpożarowego, przy wywietrzakach, dylatacjach itp. robi się z blachy stalowej ocynkowanej grubości 
0,55-0,7 mm, powlekanych tworzywem sztucznym.

Złącza tych blach przy kominach i murach między sobą i z blaszanym płaskim pokryciem połaci dachowej robi się na rąbki leżące podwójne.

Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia p.poż.) od strony dachu powinno mieć brzeg zagięty ku dołowi zazębione za odgięty brzeg kołnierza wyprowadzonego na wysokość muru. Od strony szczytu pokrycie wierzchu muru powinno być zakończone zębem okapowym.

Kołpaki i nasady.

Kołpaki i nasady na wywiewkach kanalizacyjnych, wentylacyjnych powinny być wykonane
z blachy ocynkowanej, powlekanej grubości 0,7 mm. Połączenie kołpaków i nasad 
z pokryciem dachowym robi się za pomocą kołnierzy z blach powlekanych zastosowanych do pokrycia dachu. Górny brzeg kołnierza przylutowuje się do kołpaka lub nasady. Dolny brzeg kołnierza, odgięty na szerokość 0,5+1 cm, przymocowuje  się do pokrycia dachowego. Przy pokryciu innym niż blaszane, stosuje się dodatkową podkładkę z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5+0,7 mm, ułożoną na płaszczyźnie połaci dachowej. Kształt podkładki powinien być dostosowany do rodzaju pokrycia dachu.

  - Instalacja wentylacyjna i telefoniczna.

Istniejące stare wentylatory i wywietrzaki należy zdemontować i przewieźć do magazynu   MZK. W ich miejsce należy zakupić nowe wraz z podstawami dachowymi i zamontować do istniejących otworów dachowych. Uprzednio należy dokonać pomiarów i zlecić na warsztat solidne podstawy wykonane z kształtowników stalowych wg pomiarów wykonanych na budowie.

Istniejącą na dachu stołówki instalację telefoniczną należy ułożyć w rurze stalowej dwudzielnej i domocować do powierzchni dachu na klockach betonowych.

  - Kominy wentylacyjne murowane.

Istniejące kominy wentylacyjne murowane na Budynku Stołówki są częściowo rozmrożone, natomiast czapy tych kominów wymagają całkowitej wymiany i zabezpieczenia obróbką blacharską. Miejsca rozmrożone należy przemurować, uzupełnić tynki, pomalować na kolor piaskowy farbą elewacyjną. Czapy kominów naprawić wykonać obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm powlekanej w kolorze brązowym, z wyprofilowanym kapinosem.

  - Instalacja odgromowa.

Istniejąca instalacja odgromowa musi być zdemontowana przed przystąpieniem do robót dekarskich.

Po wykonaniu ocieplenia, ułożeniu pokrycia dachowego należy odtworzyć instalację odgromową z drutu FeZn fi 8 mm na planie starej z dodatkowymi zwodami poziomymi dla odprowadzenia ładunków z urządzeń wentylacyjnych na dachu. Wszelkie wywietrzaki dachowe i kominki zaopatrzyć w indywidualne zwody pionowe i podłączyć do zwodów poziomych ułożonych na połaci dachowej. Zwody mocować do wsporników stalowych na śruby rzymskie.

Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonać pomiary i sporządzić protokół.

Istniejącą na dachu stołówki instalację telefoniczną należy ułożyć w rurze stalowej dwudzielnej i domocować do powierzchni dachu na klockach betonowych.

### Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.

### Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót.

### Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów a Wykonawca zapewni pomoc w tych czynnościach.

W trakcie prowadzenia robót izolacyjnych polegających na wykonaniu pokryć papowych 
i bezspoinowymi powłokami asfaltowymi należy kontrolować:

- zgodność z dokumentacją przetargową,

- sprawdzić podłoże, zwłaszcza jego równości i spadków,

- sprawdzić materiały (jakość),

- badać prawidłowość i dokładność wykonania (szczelności pokrycia).

### Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony). Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5ºC.

### Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące dokumenty:

### protokoły odbiorów stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża, prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających,

### protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów użytych do wykonanego pokrycia.

### Przed przystąpieniem do badań należy porównać na podstawie protokołów:

### czy podłoże nadawało się do rozpoczęcia pokryć papowych,

    - czy w okresie wykonywania robót z blach ocynkowanych temperatura powietrza  nie była niższa niż  +5 ºC.

### Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
i udostępnienia do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

#### 8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia książki obmiarów, która stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych, Obmiaru dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy.

Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości pomiędzy poszczególnymi punktami będą mierzone poziomo i podawane w [m], objętości będą wyliczone w [m3] a gotowe elementy w szt. Ilości, które mają być obmierzane wagowo będą określane w kg lub w tonach.

Czas przeprowadzenia pomiarów.

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

### 9. Odbiór robót budowlanych.

  - Rodzaje odbiorów.

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy,

- odbiór gwarancyjny.

  - Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robot.

Protokoły odbiorów stwierdzających przygotowanie podłoża, prawidłowe wykonanie każdej 
z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających.

Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów.

  - Czynności sprawdzające przy odbiorze.

Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża odbywa się przez oględziny. Miejsca nasuwające wątpliwości należy badać przez wykonanie w pokryciu dwóch równoległych nacięć na głębokość warstwy długości około 5cm i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5cm - Oderwanie powinno nastąpić na warstwie papy a nie na warstwie szczepnej. Sprawdzanie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia głównie w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami i kominami). Przeprowadza się je bezpośrednio po obfitych opadach lub po poddaniu miejsc sprawdzenia działaniu strumienia wody przez okres nie krótszy niż 15 min.  obserwowanie czy woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. Zauważone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawę po wyschnięciu pokrycia.

  - Ocena końcowa.

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem
i wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność pokrycia, roboty mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót.

  - Odbiór robót pokryciowych dachu.

Przy odbiorze robót pokrywczych sprawdza się:

    - zgodność wykonania robót ze specyfikacją techniczną,

    - materiały,

    - wygląd zewnętrzny pokrycia i podłoża,

    - bada się prawidłowość i dokładność wykonania (szczelność) pokrycia.

  - Odbiór robót blacharskich.

Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się:

    - zgodność wykonania robót ze specyfikacją techniczną,

    - materiały,

    - wygląd zewnętrzny pokrycia,

    - umocowanie i rozstawienie uchwytów,

    - połączenia i umocowania arkuszy,

    - rynny i rury spustowe.

  - Poszczególne etapy robót będą odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca pisemnie . Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  
w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia.

  - Dopuszcza się odbiory częściowe po zakończeniu każdego etapu robót.

  - Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę po bezzwłocznym powiadomieniu na piśmie inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie jednego tygodnia licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją.

W toku odbioru ostatecznego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania poprawek, komisja przerwie czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót odbiega od wymaganej dokumentacją przetargową, a nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

  - Odbiór gwarancyjny.

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

  - Dokumenty odbiorowe.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru końcowego robót remontowo-budowlanych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- pomiary elektryczne,

- ewentualne wyniki badań,

- kosztorys powykonawczy,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty.

W przypadku braku wymaganych dokumentów, komisja wyznaczy ponowny termin ostatecznego odbioru.

##### 10. Rozliczenie robót.

Rozliczeniu podlegać będą roboty budowlane objęte zawartą umową .

W przypadku wykonania ilości robót różniących się od ilości przedstawionych w przedmiarze robót, rozliczenie nastąpi według rzeczywiście wykonanych ilości robót i cen jednostkowych przedstawionych w ofercie.